## Slide 1
COMMINUZIONE
COMMINUZIONE TRADIZIONALE
  minerali
  rocce
  cereali
  materiali derivanti da trattamenti termici
    laterizi
    terraglie
    ceramici
COMMINUZIONE NON TRADIZIONALE
  polveri
  fibre
  fogli
  prodotti
  plastiche
  metalli
  leghe
  materiali compositi
    sandwich
    assemblati
    avvitati
    saldati
    ricoprenti
    affogati

## Slide 2
COMMINUZIONE TRADIZIONALE
TECNOLOGIE DI FRANTUMAZIONE (crushing)
per shock
  meccanico (frantoi o mulini ad urto)
    mulini a piloni
    bumper
    mulini a martelli
    mulini a martelli, a contrasto
    mulini disintegratori
    mulini centrifughi
    mulini a rotazione, a risalti
  elettrico
    frantoi a scossa
per compressione
  frantoi a mascelle
    frantoi Dodge
    frantoi Blake
    frantoi a ginocchiera semplice
    frantoi a ginocchiera doppia
  frantoi rotativi
    frantoi ad albero sospeso
    frantoi a cono
    frantoi ad albero sostenuto
  frantoi a rulli
    mulini a doppi rulli lisci
    mulini a doppi rulli scanalati
    mulini a singolo rullo, a contrasto

## Slide 3
COMMINUZIONE TRADIZIONALE
TECNOLOGIE DI MACINAZIONE (grinding)
per compressione
  applicata progressivamente
    mulini a mole verticali
    mulini a cilindri
    mulini ad anelli
    mulini pendolari
    mulini a galets
    mulini a rotolamento di biglie
  applicata bruscamente
    mulini a piloni
    mulini a cascata (autogeni)
    mulini a getto (jet mill)
per taglio
    mulini a mole orizzontali
    mulini a dischi
per compressione e taglio
    mulini a sfere
    mulini a barre
    mulini a ciottoli

## Slide 4
COMMINUZIONE NON TRADIZIONALE
TECNOLOGIE DI TAGLIO (cutting)
granulatore (granulator)
trituratore (sredder)
TECNOLOGIE DI ROTTURA (breakage)
per materiali fragili e morbidi (durezza Mhos < 3)
  mulino a martelli (hammer mill)
  mulino a impatto meccanico (impact mill)
    a gabbie, a piatti lisci, scanalati, a rilievi o bottoni (stud)
    a gabbie rotanti, battenti, oscillanti (rotating,beater, swing)
    ad 1 o 2 piatti rotanti (rotating disc or plate)
    con o senza griglie
  mulino a coltelli (knife mill)
  mulino a dischi tosatori (shearing disck mill)
  mulino a turbina (turbo mill)
  mulino classificatore (classifier mill)
  mulino a getti contrapposti (opposed jet mill)
per materiali resistenti e duri (durezza Mhos 3-10)
  mulino a getto a spirale (spiral jet mill)
  mulino a rulli ad alta pressione (roller mill)
  mulino a sfere (ball mill)

## Slide 5
COMMINUZIONE NON TRADIZIONALE
TECNOLOGIE AUSILIARIE
classificazione ad aria
classificatore ultrafine
classificatore interno
classificatore zigzag
vagliatura
separazione in letto fluido
miscelazione
essicazione
misura delle caratteristiche
  dimensioni delle polveri
  proprietà delle polveri
depolverizzazione
confezionamento

## Slide 6
COMMINUZIONE NON TRADIZIONALE
CARATTERISTICHE MECCANICHE DEI MATERIALI
morbidi, fragili, cristallini
mediamente duri, abrasivi
duri, fortemente abrasivi
elastici, resilienti, tagliabili
fibrosi
esplosivi (se in polvere)
CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEI MATERIALI
in pezzi +5 mm
granulati grossolani -5+1 mm
medio fini -1+0,5 mm
fini -500+250 m
finissimi -250+50 m
superfini -50+10 m
ultrafini -10+2 m

## Slide 7
COMMINUZIONE NON TRADIZIONALE
SETTORI INDUSTRIALI PER NUOVI MATERIALI
industria chimica
industria farmaceutica
  trattamento di polveri
  produzione di materiali in foglie
industria delle miscelazioni
industria delle pitture, delle vernici e delle polveri
  pigmenti e pulverulenti
  ricorimento di polveri
  inchiostri, toner, polveri per la copiatura
industria dei cosmetici
industria dei minerali e delle rocce
  minerali in polvere
  materie prime per le ceramiche
industria dei refrattari
industria degli abrasivi
industria delle terre rare e metallurgia delle polveri
indutria alimentare
industria veterinaria
industria delle spezie
industria delle farine
industria delle confezioni
industria del foglio sottile
riciclaggio
  cascami
  scarti
  rottami
  ritagli
  frammenti
  rifiuti